ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Г-392

Камень гипсоангидритовый фракция 10-80 мм

Сорт: 1

Дата изготовления: 05.03.2026г.

Дата отбора пробы: 05.03.2026г. по ГОСТ 4013-2019

Место отбора: отгрузочная площадка ж/д участка ООО «Башминералресурс»

Номер партии: 392

Масса партии,  тонн: 279,3

Дата проведения испытаний: 05.03.2026г.

Дата оформления паспорта: 06.03.2026г.

Номер ж/д квитанции: ЭП398223

| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 4013-2019 | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание серного ангидрита (SO3) ,% | ГОСТ 4013-2019 | не менее 44,2 | 52,17 |
| 2. Содержание кристаллизационной воды, % | ГОСТ 4013-2019 | - | 6,03 |
| 3. Содержание гипса (СаSO42H2O), % | ГОСТ 4013-2019 | - | 28,81 |

Заключение: гипсоангидритовый камень  1  сорта фракции 10-80 мм соответствует ГОСТ 4013-2019.

Старший лаборант 								Хуснуллина Р.Р.