ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Г-437

Камень гипсовый фракция 10-60 мм

Сорт: 2

Дата изготовления: 29.04.2026г.

Дата отбора пробы: 29.04.2026г. по ГОСТ 4013-2019

Место отбора: отгрузочная площадка ж/д участка ООО «Башминералресурс»

Номер партии: 437

Масса партии, тонн: 546,65

Дата проведения испытаний: 29.04.2026г.

Дата оформления паспорта: 30.04.2026г.

Номер ж/д квитанции: ЭТ382435

| Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 4013-2019 | Фактические данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание кристаллизационной воды, % | ГОСТ 4013-2019 | не менее 18,8 | 19,15 |
| 2. Содержание гипса (СаSO42H2O), % | ГОСТ 4013-2019 | не менее 90 | 91,50 |
| 3. Содержание камня размером менее 10 мм, % | ГОСТ 4013-2019 | не более 17 | 5 |
| 4. Содержание камня размером более 80 мм, % | ГОСТ 4013-2019 | не более 5 % | 3 |

Заключение: гипсовый камень  2  сорта фракции 10-60 мм соответствует ГОСТ 4013-2019.

Старший лаборант 								Хуснуллина Р.Р.